塑料托盘技术参数

托盘原料全部采用全新聚丙烯(PP)材料，颜色为白色，附带公司简称（飞天股份）及公司LOGO，详细尺寸要求如下：

塑料托盘尺寸： 1200×1400×150mm ，数量：2000个，产品静载≥6吨，动载≥2吨 ,叉孔净高度70mm、托盘在-30℃～+40℃的温度范围内具有足够的强度和刚度，四面进叉、网格双面焊接组成；后期产品入库时托盘做第三方成分对比分析要求（密度、成分比例、灰分等）：1.成分比例：其中PP成分≥85%　2.密度≤0.91g/cm3  3.灰分≤1%

外观要求：托盘上下尺寸一致、整体平整，表面无飞边、烧焦、毛刺、裂纹和变形以及明显的熔接痕，边缘部位无毛刺，浇口处平整、易清洗，托盘无明显色差，无毒无味，同一批托盘色泽应保持一致，应符合GB/T15234-94《塑料平托盘》要求执行。产品净含塑料重量36±0.5kg。

要求生产过程中接受飞行检查和驻厂检查。

设备部、仓储部

2022年2月24日